Основные характеристики:

| Диапазон детектируемых элементов | Oт Cl (Z=17) до U (Z=92) |
| --- | --- |
| Опция – легкие элементы | Oт Mg (Z=12) до S (Z=16) |
| Время работы от батареи | До 8 часов |
| Размеры | 242 x 230 x 78 мм |
| Масса | 1230 г (1440 г) |

Технические параметры

| Рентгеновская трубка | W анод, 40 кВ макс. (опция 50 кВ макс.), 100 мкА макс. Опция: Ag анод для анализа легких элементов Опция: автомат смены фильтров на 5 позиций |
| --- | --- |
| Тип детектора | Кремниевый PIN-диод с термоэлектрическим охлаждением (опция SDD детектор) |
| Активная площадь | 6 мм2 (опция 25 мм2) |
| Разрешающая способность | <165 эВ на энергии 5.9 кэВ (<140 эВ для SDD) |
| Импульсный процессор | Цифровой импульсный процессор на базе 80 МГц DSP Режекция наложенных импульсов Селекция по форме импульса Автоматическая адаптация к загрузке |
| Многоканальный анализатор импульсов | 4096 каналов |
| Обработка данных | 624 МГц КПК |
| Дисплей | 4-дюймовый цветной сенсорный с высоким разрешением |
| Операционная система | Windows CE/Mobile для КПК Windows XP/Vista/7 для ПК |
| Алгоритмы количественного анализа | Метод фундаментальных параметров и эмпирические калибровки |